Instytut Tele- i Radiotechniczny

RAPORT KOŃCOWY

za okres: 01.07.2009 - 30.06.2014

Zadanie 1.1

Opracowanie technologii warstw metodami PVD i CVD dla nowej generacji czujnika wodoru i jego związków oraz realizacja procesów adsorpcji/desorpcji wodoru na wytworzonych warstwach węglowo-palladowych

Zespół w składzie:

E.Czerwosz, R.Diduszko, A.Kamińska, E.Kowalska, M.Kozłowski, S.Krawczyk, J.Radomska, J.Rymarczyk, I.Stępińska, M.Seta, H.Wronka

SPIS TREŚCI

- Wstęp

- KM1 - Wstępne procesy wytwarzania warstw węglowo-palladowych w metodzie dwustopniowej PVD/CVD. Badania właściwości elektrycznych otrzymanych warstw.

- KM2 - Badania wpływu rodzaju podłoża na wytworzone struktury węglowe oraz wpływu parametrów technologicznych procesu CVD na właściwości warstw węglowo-palladowych. Kontynuacja badań właściwości elektrycznych wytworzonych warstw.

- KM3 - Badanie właściwości elektrycznych warstw węglowo-palladowych w obecności wodoru oraz badania stabilności termicznej uzyskanych warstw C-Pd

- KM4 - Badania właściwości elektrycznych warstw w obecności wodoru i jego związków

- KM5 - Pomiary własności elektrycznych warstw węglowo-palladowych w obecności związków wodoru. Prace ciągłe - optymalizacja procesów technologicznych pod kątem składu i struktury dla warstw węglowo-palladowych oraz charakteryzacja wytworzonych warstw

- KM6 - Kontynuacja pomiarów właściwości elektrycznych warstw węglowo-palladowych w obecności związków wodoru

- KM7 - Pomiary własności elektrycznych warstw w atmosferze wodoru i związków wodoru

- KM8 - Pomiar własności elektrycznych warstw węglowo-palladowych dla różnych stężeń związków wodoru

- KM9 - Zakończenie prac eksperymentalnych, opracowanie instrukcji technologicznych dla procesów PVD i CVD

- KM10 - Opracowanie raportu końcowego i sprawozdania merytorycznego

1. Cel zadania

Celm zadania było wytworzenie nanostrukturalnych warstw węglowo-palladowych zdolnych do zastosowań, jako warstwy aktywne w czujniku wodoru i związków wodoru. Nanostruktury C-Pd, aby spełniały rolę warstwy gazoczułej powinny charakteryzować się dobrze rozwiniętą powierzchnią właściwą, ponieważ dzięki niej możliwa jest wysoka czułość detektora na H2 i jego związki. Parametr ten decyduje również o szybkości odpowiedzi detektora i czasie jego regeneracji. Gazoczułe warstwy C-Pd są wytwarzane w prosesie dwustopniowym: w pierwszym etapie na odpowiednie podłoża (np. Al2O3, SiO2/Si, DLC/Si, szkło kwarcowe) naparowywana jest warstwa węglowo-palladowa wykorzystując proces PVD (ang. Physical Vapor Deposition- fizyczne naparowanie w próżni) stosując dwa niezależne źródła: 1) fulerenu C60, jako prekursora węglowego i 2) octanu palladu, jako prekursora metalu. Aby otrzymać odpowienią warstwę do detekcji wodoru zmieniano następujące parametry technologiczne (prąd (IC60) płynący przez źródło C60, prąd (IPd) płynący przez źródło palladu, odległość d podłoży od źródeł i czas t trwania procesu).

Topografia i morfologia wytworzonych warstw PVD była badana metodami mikroskopii elektronowej SEM i TEM. Na powierzchni warstw obserwowano amorficzne ziarna węglowe o różnych kształtach.  W drugim etapie, aby zwiększyć powierzchnię właściwą naszych warstw prowadzono modyfikację metodą CVD (ang. Chemical Vapor Deposition- chemiczne osadzanie z fazy gazowej) w reaktorze kwarcowym, wykorzystując ksylen, jako dodatkowe źródło węgla. Modyfikacja miała na celu przeksztalcenie ziaren węglowych w struktury porowate oraz migrację ziaren Pd na powierzchnię warstw dla wzmocnienia oddziaływania z gazem, zawierającym wodór lub jego związki.

2. KM1 – (M6) Wstępne procesy wytwarzania warstw węglowo-palladowych w metodzie dwustopniowej PVD/CVD. Badania właściwości elektrycznych otrzymanych warstw.

W pierwszym etapie prac wykonano 9 wstępnych procesów PVD/CVD. Badania właściwości elektrycznych (zmiany rezystancji pod wpływem otoczenia gazowego) warstw PVD jak i CVD były prowadzone w specjalnej komórce w warunkach próżni. Do komory po odpompowaniu wprowadzano mieszankę węglowodorów CxHy w azocie w zakresie stężeń od 0-30% (w tym 5% metanu, 5% etanu, 5% propanu, 5% butanu, 5% etylenu, 5% acetylenu). Obserwowano zmianę rezystancji zarówno dla warstw PVD jak i CVD.

Opracowano założenia do budowy stanowiska pomiarowego dla przeprowadzenia badań zmian właściwości elektrycznych otrzymanych warstw.

3. KM2 – (M12) Badania wpływu rodzaju podłoża na wytworzone struktury węglowe oraz wpływu parametrów technologicznych procesu CVD na właściwości warstw węglowo-palladowych. Kontynuacja badań właściwości elektrycznych wytworzonych warstw.

Warstwy w procesie PVD były naparowywane na różne podłoża typu: folia Mo, Si, SiO2/Si, DLC/Si, szkło kwarcowe oraz ceramika alundowa Al2O3. Stwierdzono, że rodzaj podłoża, jego czystość, (typ domieszkowania oraz orientacja krystalograficzna np. podłoża Si) oraz przewodnictwo cieplne ma wpływ na otrzymywane nanostruktury C-Pd w procesie naparowywania. Zwłaszcza przewodnictwo cieplne może mieć decydujące znaczenie w procesie kondensacji par (C60 i octanu palladu), nukleacji i tworzenia się zarodków warstwy. Przeprowadzono badania metodą skaningowej mikroskopii elektronowej - SEM (ang. Scanning Electron Microscopy), mikroskopii siła atomowych - AFM (ang. Atomic Force Microscopy) dyfrakcji rentgenowskiej - XRD (ang. X-ray Diffraction) oraz badania składu molekularnego metodą spektroskopii w podczerwieni - FTIR (ang. Fourier Transform Infrared Spectroscopy). W widmach FTIR stwierdzono obecność nierozłożonego fulerenu C60 i octanu palladu. Ilość nierozłożonych prekursorów warstw C-Pd (C60 i octanu Pd) jest największa dla najmniejszej odległości podłoży od źródeł w komorze PVD.

W obrazowanu AFM warstw po procesie CVD widoczne są nierówności powierzchni warstw C-Pd. Średnia chropowatość warstw CVD jest większa (i wyności w zależności od warstwy Ra=90-135 nm) od średniej chropowatości warstw PVD (Ra= 10-15 nm). Zaś na dyfraktogramach warstw PVD rejestrowano piki wskazujące na obecność ziaren fulerytu C60 oraz piki pochodzące od krystalicznego Pd o strukturze fcc. Obserwowano, że pod wpływem modyfikacji procesu CVD większość warstw PVD ulegała popękaniu i pofałdowaniu na skutek naprężeń w wyniku zastosowania temperatury w reaktorze kwarcowym (650°C). Na powierzchni warstw po procesie CVD obserwowano nanoobiekty o różnych kształtach i rozmiarach, które są nanokrystalitami palladu. Kontynuowano badania zmian rezystancji warstw pod wpływem otoczenia gazowego. Badania prowadzono dokonując pomiarów względnej rezystancji warstw zgodnie ze wzorem (1)

ΔRwzgl = RC−Pd(t) − RC−Pd(t0)RC−Pd(t0) ⋅ 100%                                               (1)

gdzie

RC-Pd(t) – rezystancja warstwy C-Pd po czasie t od wprowadzenia wodoru

RC-Pd(t0) – rezystancja warstwy C-Pd przed wprowadzeniem wodoru

4. KM3 – (M18) Badanie właściwości elektrycznych warstw węglowo-palladowych w obecności wodoru oraz badania stabilności termicznej uzyskanych warstw C-Pd.

Pomiary dotyczące zmian rezystancji wytworzonych warstw zostały przeprowadzone na zaprojektowanym i zbudowanym, w ramach projektu deteH, stanowisku. Pomiary prowadzono w mieszaninie azotu z wodorem o stężeniu od 1 do 2%. Do badań wybrano warstwy uzyskane z procesów PVD naparowane na różne podłoża (w tym: DLC/Si, SiO2/Si, Si), warstwy PVD wygrzewane w argonie w temp 650°C (czas wygrzewania 5, 10 i 30 minut) i warstwy po modyfikacji w procesie CVD (ksylen i temp. 650°C) dla tych samych czasów, co warstwy wygrzewane. Obserwowano wzrost rezystancji warstw po modyfikacji CVD w obecności gazu zawierającego 2% wodoru. Efekt ten wynika z tworzenia się wodoruku palladu PdHx, którego przewpodnictwo jest niższe niż dla palladu metalicznego. Dodatkowo zauważono, że im więcej na powierzchni warstwy jest ziaren palladu tym rezystancja warstwy rośnie. Warstwy o większym stężeniu Pd są bardziej czułe na gaz zawierający wodór. W warstwach modyfikowanych metodą CVD obserwowano wzrost rezystancji, z kolei w warstwach modyfikowanych przez wygrzewanie w argonie widoczny był spadek rezystancji. W obu metodach modyfikacji powstaje wodorek palladu pod wpływem absorpcji wodoru. W przypadku warstw PVD wygrzewanych spadek rezystancji może wynikać z łaczenia się ziaren palladu, które zwiększają swoją objętość tworząc tzw ścieżki przewodnictwa, dlatego przewodnictwo takiej warstwy rośnie. Warstwy PVD wygrzewane w porównaniu do warstw modyfikowanych w procesie CVD charakteryzują się szybszą odpowiedzią na obecność wodoru oraz wykazują większą zmianą rezystancji, zatem z punktu widzenia zastosowań, jako warstwy aktywne w czujniku wodoru są korzystniejsze.

Badania stabilności termicznej prowadzono na urządzeniu SDT Q600 zakupionym w ramach projektu. Analiza termograwimetryczna warstw z procesu PVD wskazuje na dwa główne ubytki masy: 1) w zakresie temp. 100 - 300°C świadczący o obecności octanu palladu, 2) w zakresie temp. 500-800°C wskazujący na obecność fulerenu. Całkowity ubytek masy rejestrowany w argonie w warstwach PVD w zakresie temp. 25-800 °C wynosił w zależności od parametrów procesu PVD od 45 mas.% do 69.30 mas.%., w warstwach CVD ubytek ten był mniejszy i wynosił od 10.9 mas.% do 39.3 mas.%. Średnia zawartość octanu palladu w warstwach PVD wynosiła od 17 mas.% do 38 mas.%, zaś fulerenu od 8 mas.% do 25 mas.%

Obserwowano, że wraz ze wzrostem odległości d podłoży od źródeł zawartość fulerenu w warstwach PVD malała. Efekt ten może wynikać z dużej masy cząsteczkowej molekuły C60 (720 u), co powoduje, że mniej tych molekuł dociera do podłoża zbyt oddalonego od źródeł.

W warstwach po modyfikacji CVD nie obserwowano obecności fulerenu. Wynik ten został potwierdzony badaniami TEM

5. KM4 – (M24) Badania właściwości elektrycznych warstw w obecności wodoru i jego związków

Badaniom zmian rezystancji pod wpływem 1%H2/N2 zostały poddane warstwy PVD naparowane w tych samych warunkach technologicznych (IC60, IPd, d i t).  W obu przypadkach obserwowano wzrost względnej rezystancji (Rwzgl) warstw. Dodatkowo przeprowadzono badania składu molekularnego warstw metodą FTIR oraz wpływu pozycji podłoża w napylarce PVD na grubość warstw. Wyniki z pomiarów wskazują, że grubość napylonych warstw jest największa dla podłoży znajdujących się najbliżej źródeł prekursorów (poz. 2, 3 i 4), pozycje 1 i 6 są pozycjami skrajnymi i znajdują się najdalej od źródeł, warstwy napylone w tych pozycjach są najcieńsze.

Przeprowadzono również badania wpływu temperatury procesu CVD (500, 550, 600, 650, 700 i 750°C) na strukturę, topografię i morfologię modyfikowanych warstw. Wyniki wskazują, że temp 55-550°C nie prowadzi do przekształcenia struktur ziaren węglowych obecnych na powierzchni warstw PVD w struktury typu pianki węglowej (struktury porowate) podobnie jest z modyfikacją w zakresie temp. 700-750°C. Na powierzchni warstw można zaobserwować ziarna palladu o różnych kształtach i rozmiarach od okrągłych po wydłużone.

6. KM5 – (M30) Pomiary własności elektrycznych warstw węglowo-palladowych w obecności związków wodoru. Prace ciągłe - optymalizacja procesów technologicznych pod kątem składu i struktury dla warstw węglowo-palladowych oraz charakteryzacja wytworzonych warstw

Zgodnie z harmonogramem wykonano 26 procesów PVD zmieniając takie parametry jak: rodzaj podłoża, czas, odległość podłoże-źródło, prąd płynący przez źródło fulerenu i prąd płynący prze źródło palladu.

Przeprowadzono pomiary zmian rezystancji warstw PVD i warstw PVD wygrzewanych dla różnych stężeń wodoru w azocie od 0,02 do 0,5%. Wyznaczono zależność maksymalnej zmiany (Rmax) od stężenia wodoru w azocie. Zależność ta ma charakter logarytmiczny. Przeprowadzono pomiary odpowiedzi warstw PVD w obecności gazu zawierającego 1%H2/N2 oraz gazu zawierającego 2%CH4/N2. Podobnie jak poprzednio obserwowano wzrost rezystancji warstw w obecności wodoru, jedynie w przypadku metanu obserwowano spadek rezystancji.

Warstwy PVD umożliwiają wykrycie wodoru w obecności metanu.

Wykonano również pomiary in situ technikę pomiarową GIXRD (ang. Graizing Incidence X-ray Diffraction) dla warstw PVD modyfikowanych poprzez wygrzewanie w argonie w temp. 650°C w czasie (5 min i 15 min) jak również warstw po procesie CVD (w tej samej temperaturze i tym samych czasie). Zgodnie z wynikami tylko warstwy PVD wygrzewane wykazują szybkie i odwracalne przejście fazowe od metalicznej struktury Pd do fazy wodorkowej niezależnie od zastosowanego podłoża. Na dyfraktogramach warstw po modyfikacji w procesie CVD również obserwowano piki dyfrakcyjne wskazujące na tworzenie się wodorku palladu, ale proces ten odbywał się zdecydowanie wolniej i dla większych stężeń wodoru w azocie.

7. KM6 – (M36) Kontynuacja pomiarów właściwości elektrycznych warstw węglowo-palladowych w obecności związków wodoru

- Wykonano 19 procesów PVD oraz 6 CVD. Kontynuowano badania zmian rezystancji warstw PVD i CVD w obecności gazu zawierającego 1%H2/N2, kontynuowano badania dla 2% metanu oraz dla wodoru w metanie. Obserwowano, że rezystancja w warstwach po modyfikacji CVD nie wraca do stanu początkowego, co sugeruje, że desorpcja wodoru z takich warstw jest niecałkowita, natomiast desorpcja wodoru z warstw PVD jest całkowita.

- Wyniki badań ze spektroskopii w podczerwieni FTIR, wskazują, że sterując parametrami technologicznymi procesu PVD można doprowadzić do całkowitego rozkładu obydwu prekursorów (fulerenu i octanu palladu) w warstwie PVD, lub otrzymać warstwę zawierającą tylko jeden z prekursorów np. fulerenu lub octan Pd.

- 8. KM7 – (M42) Pomiary własności elektrycznych warstw w atmosferze wodoru i związków wodoru

- 9. KM8 – (M48) Pomiar własności elektrycznych warstw węglowo-palladowych dla różnych stężeń związków wodoru

- Badaniom poddano warstwy PVD napylone na różne podłoża w tym na SiO2/Si, Al2O3, Si, Mo, szkło kwarcowe. Przeprowadzono badania zmian rezystancji warstw PVD, PVD wygrzewanych i warstw z procesu CVD w obecności 1%H2/N2 oraz 2% CH4/N2. W przypadku większości warstw C-Pd (PVD, PVD_wygrz. i PVD/CVD) osadzonych na podłożach Al2O3 obserwowano spadek rezystancji warstw w obecności metanu. Jedynie warstwa napylona na podłoże SiO2/Si wykazywała wzrost rezystancji.

- Przeprowadzono również pomiary w gazie zawierającycm 100 ppm amoniaku. Jedynie warstwy z procesu dwustopniowego PVD/CVD wykazywały wzrost rezystancji, co wskazuje, że te warstwy mogą nadawać się do detekcji amoniaku w otoczeniu.

- Wykonano również pomiary dla mieszanki propan-butan (LPG) badania prowadzono dla różnych stężeń mieszanki od 1.5% do 100%LPG w azocie. Badania zostały przerowadzone na warstwach napylonych na podłoża Al2O3 w procesie PVD. Rezystancja warstw poddanych działaniu mieszanki LPG stale wzrasta, co sugeruje, że gaz nie ulega całkowitej desorpcji.

- 10. KM9 – (54) Zakończenie prac eksperymentalnych, opracowanie instrukcji technologicznych dla procesów PVD i CVD

- Zakończono prace eksperymentalne. Zostały określone optymalne warunki technologiczne dla procesu PVD i dla procesu CVD, które pozwalają uzyskać warstwy szybko reagujące na obecność wodoru oraz wykazujące dużą czułość.

Z przeprowadzonych prac doświadczalnych wynikało, że warstwy uzyskane w procesie PVD w następujących warunkach technologicznych: IC60=1,9 A; IPd=1,3 A; t=10 minut i d=54 mm, wykazywały największe zmiany czułości R/Ro rzędu 12-20% w pomiarach prowadzonych w mieszaninie 1%H2/N2. Te parametry zostały określone jako optymalne dla procesu PVD, bowiem warstwy uzyskane w tych warunkach wykazywały najwyższą czułość i szybkość odpowiedzi.

W przypadku procesu CVD uzyskano warstwy czułe na wodór i metan dla następujących parametrów technologicznych procesu: przepływ argonu 40L/h; szybkość dostarczania par ksylenu 0,1mL/min; temp. procesu 650°C, czas trwania procesu 30 min i ciśnienie atmosferyczne.

- Opracowano instrukcje technologiczne dla wytwarzania warstw metodą PVD oraz modyfikacji warstw w procesie CVD.

- Instrukcja technologiczn otrzymywania warstw C-Pd w procesie PVD

- Instrukacja technologiczna modyfikacji warstw C-Pd w procesie CVD

- W poniższej tabeli przedstawiono liczbę przebadanych warstw po procesie PVD, PVD_wygrz. oraz PVD/CVD (analizowanych metodą FTIR, SEM, AFM) oraz liczbę pomiarów dla gazu zawierającego różne steżenia H2 w azocie, dla gazu zawierającego 2%CH4, dla mieszanki 100% LPG oraz dla 100 ppm NH3).

| - Nazwa warstwy | - Badania - FTIR | - SEM | - AFM | - Badania - 100% LPG/N2 | - Badania - 2%CH4/N2 | - Badania w - 100ppmNH3/N2 | - Badania różne stężena H2/N2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - PVD | - 222 warstwy | - 1212 warstw | - 16 warstw | - 16 pomiarów | - 15 pomiarów | - 1 pomiar | - 704 pomiary |
| - CVD | - 35 warstw | - 294 warstwy | - 12 warstw | - 12 pomiarów | - 19 pomiarów | - 65 pomiarów | - 72 pomiary |
| - PVD wygrz. | - 31 warstw | - 63 warstwy | - --------- | - --------- | - 3 pomiary | - 2 pomiary | - 54 pomiary |

11. KM10 –  (M60) Opracowanie raportu końcowego i sprawozdania merytorycznego

Raport końcowy został opracowany w odniesieniu do kamieni milowych zadania

W sprawozdaniu merytorycznym zostaną omówione szczegółowo wyniki badań wpływu podłoża na struktury warstw C-Pd oraz zmian parametrów technologicznych na właściwości elektryczne warstw PVD i po modyfikacji CVD w obecności różnych stężeń wodoru, metanu i LPG oraz zostaną wyciągnięte wnioski dotyczące omawianych badań. Zostaną przytoczone badania TEM, SEM, FTIR oraz stabilności termicznej wytworzonych warstw.